粘度换算表

发布日期： 2013-10-25

标准粘度 mps/25℃; 格式管; Ku值; 恩格勒粘 度（秒）; 涂-1杯 秒; 涂-4杯; 福特杯 （4#）. 号数; 气泡数. 10; A-4; 94; 2.5; 10; 11. 25; AZ; 190; 3.5; 14; 16. 50; A; 30; 350; 4.5; 18; 20. 65; B; 6.0; 22; 26. 85; C; 7.0; 28; 34. 100; D; 1.46; 40; 750; 7.5; 30; 40. 125; E; 1.83; 8.0; 32; 46. 140; F; 2.05; 46; 1050; 9.5; 38; 51. 165; G; 2.42; 10.1; 42; 57. 180; GH; 2.64; 50; 1350; 7.5; 30; 60. 200; H; 2.93; 52; 1500; 12.0; 50; 65. 225; I; 3.30; 14.0; 57; 75. 250; J; 3.67; 57; 1870; 16.0; 65; 85. 275; K; 4.03; 18.0; 73; 96. 300; L; 4.40; 60; 2250; 20.0; 80; 108. 320; M; 4.70; 22.0; 88; 117. 340; N; 5.00; 31.0; 123; 123. 370; O; 5.40; 32.0; 128; 127. 400; P; 5.80; 64; 3000; 33.0; 133; 131. 435; Q; 6.40; 34.0; 138; 137. 470; R; 6.90; 144; 144. 480; R+; 7.13; 67; 3600; 147; 147. 500; S; 7.30; 68; 3725; 154; 154. 550; T; 8.10; 69; 166; 166. 627; U; 9.20. 800; U、V; 11.60; 77; 6000. 884; V; 13.00. 1000; W; 15.70; 7500. 1400; X; 18.90; 96; 10350. 1500; X-; 21.10; 98; 11100. 2300; Y.Z; 25.80; 105; 16800. 2500; Z1; 39.60; 114. 3400; Z2; 49.85; 125; 32400. 4500; Z3; 67.90; 136; 46000. 6500; Z4; 91.00; 6700. 10000; Z5; 144.50.