XK680

圆柱固持密封剂

1、产品说明：

| 组成 | 单组份 |
| --- | --- |
| 强度 | 高强度 |
| 粘度 | 中粘度 |
| 固化机理 | 厌氧性 |
| 应用 | 圆柱固持密封 |

2、典型用途：

本产品主要适用于圆柱形装配件的粘结，可用于连续工作温度为150℃的地方。该产品在紧密配合的金属密封面间与空气隔绝时固化，可以防止由于震动或冲击而引起的松动、微振磨损、泄漏及金属配合件的腐蚀。典型用途固持套管、皮带轮、齿轮、转子。修复孔轴配合件，超差零件。

3、固化前的状态：

| 化学类型 | 甲基丙烯酸酯 |
| --- | --- |
| 颜色 | 绿色 |
| 比重@25℃ | 1.10 |
| 粘度@25℃，cp Brookfield-RVT 转子2@20rpm | 800-1500 |
| 闪点/℃ | ﹥93 |

4、典型固化特性及固化后的性能：

| 工作温度范围/℃ | -54~150 |
| --- | --- |
| 固化速度（初固/全固） | 10分钟/24小时 |
| 最大填充间隙/mm | 0.25 |

物理性能：

| 热膨胀系数ASTMD696，K-1 | 80×10-6 |
| --- | --- |
| 导热系数ASTMC177，W·m-1·K-1 | 0.1 |

22 °C固化24小时剪切强度，MPa   ≥25.1

22 °C固化15分钟剪切强，MPa      ≥15.2

耐化学品/溶剂测试

在下列条件下老化1000小时，在22 °C进行测试。

| 环境 | 初始强度的剩有率/% |
| --- | --- |
| 热老化 | 100 |
| 机油@150℃ | 100 |
| 制动液@150℃ | 80 |
| 50/50 乙二醇/水@120℃ | 75 |
| 水@90℃ | 80 |
| 汽油@25℃ | 100 |
| 柴油@25℃ | 100 |
| 乙醇@25℃ | 100 |

5、使用方法：

装配

- 为了获得最佳效果，使用XK755清洗剂彻底清洗表面，并晾干。

- 在温度很低或间隙较大时，或材料是惰性金属，胶液固化速度减慢，可考虑使用促进剂XK7649加快固化速度。

- 使用前充分摇匀。

- 对于滑配合件，只需绕轴和轴套的导角涂一圈胶，装配时左右转动以确保良好的涂覆。

- 对于压配合件，两个被粘接的表面都需涂满胶，并在适当的高压压力下装配。

- 对于热配合件，胶应涂在轴上，然后加热轴套产生足够的间隙自由装配。

- 在部件达到足够操作强度之前，不要对部件施加负荷。

拆卸

- 装配件局部加热至250℃，趁热进行拆卸作业。

清洗

- 对于固化的胶水，可以浸泡在垫片清除剂XK790中或钢刷等工具进行机械打磨。

6、贮存条件：

- 本品应贮存于干燥阴凉处，理想贮存温度为18~26℃。

- 为了避免污染未使用过的胶粘剂，不可把已倒出的胶粘剂再倒回原包装容器中。

- 远离儿童存放。

7、说明

本文所含的各种数据采用标准方法在实验室条件下取得的，并确信是可靠的。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我公司概不负责。自行决定把本产品用在何种生产工艺上及采取本文提及的措施可防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害是用户自己的责任。如有疑问或需要帮助请与公司技术部或客户服务部联系。